KAMIEŃ DEKORACYJNY

BERGEN

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

No5 ZABUDOWA I MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

BERGEN to betonowe płytki elewacyjne o rustykalnym charakterze, których powierzchnia została wykończona malowaniem dekoracyjnym. Imitują naturalny kamień, łącząc klasyczny wygląd z wysoką trwałością betonu. Dzięki nieregularnej strukturze i zróżnicowanym odcieniom uzyskuje się naturalny efekt ściany kamiennej.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

- Typ produktu: betonowa płytka elewacyjna malowana

- Materiał: mieszanka betonowa z pigmentami i warstwą malarską

- Elementy: płytki podstawowe + płytki startowe

- Rzeczywisty wymiar całkowity płytki: 38,5 × 22 × 2 cm/ 41,5 x 5,7 x 2

- Powierzchnia 1 szt.: 0,050 m²/0,415 mb

- Waga 1 szt.: 1,5 kg/1 kg

- Ilość w pudełku: 8 szt/4szt

- Waga pełnego pudełka: 12,00 kg/ 4kg

- Opakowanie: kartonowe, zabezpieczające

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

| 5902409740943 | Bergen BG1 płytka 0,40 m2 |
| --- | --- |
| 5902409744255 | Bergen BG3 płytka 0,40 m2 |
| 5902409741001 | Bergen BG1 moduł startowy 1,66mb |
| 5902409741612 | Bergen BG2 moduł startowy 1,66mb |
| 5902409744262 | Bergen BG3 moduł startowy 1,66mb |

BERGEN 2

BERGEN 1

BERGEN 3

PAKOWANIE

- ZASTOSOWANIE		 						No3

Betonowa elewacyjna okładzina ścienna imitująca naturalny kamień przeznaczona  jest do dekorowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						No4

- Trwałe kolory imitujące naturalny kamień,

- Nie wymagają impregnacji,

- Odporny na warunki atmosferyczne,

- Naturalne materiały,

- Na zewnątrz i do wewnątrz,

- Mrozoodporne,

- Reakcja na ogień: Euroklasa A1

- Tolerancja wymiarowa: Klasa A

- Wytrzymałość na ściskanie: Klasa wytrzymałości ≥ LC25/28

Szczegółowe informacje dotyczące zgodności wyrobu znajdują się w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU nr:1/2023-MAX-STONE) dostępnych na stronie producenta lub na żądanie.

- ZABUDOWA I MONTAŻ	 					No5

przygotowanie powierzchni / przygotowanie produktu / montaż / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być czyste, nośne, wolne od kurzu, tłuszczu i resztek farb.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Płytki wyjąć z opakowania i ułożyć „na sucho”, aby wymieszać elementy z kilku paczek i uzyskać naturalny efekt.

MONTAŻ

- Do montażu stosować elastyczny, mrozoodporny klej do płytek elewacyjnych.

- Klej rozprowadzać pacą zębatą, pokrywając całą powierzchnię pod płytką.

- Układać z przesunięciem rzędów (dla efektu naturalnej ściany).

- Dociskać równomiernie, nadmiar kleju usuwać.

- Cięcia wykonywać tarczą diamentową.

- Temperatura pracy: +10°C do +25°C.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- miara, ołówek, poziomica,

- paca zębata, kielnia,

- tarcza diamentowa,

- rękawice ochronne.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Składować na paletach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

- Chronić przed wilgocią i zabrudzeniem.

- Transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone folią.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

Powierzchnie kamieni można czyścić przy użyciu wilgotnej gąbki uważając by nie uszkodzić warstwy druku.