CEGŁA ROZBIÓRKOWA

CUT BRICK

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

No5 ZABUDOWA I MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

CUT BRICK to oryginalna cegła pochodząca z rozbiórki starych budynków, cięta na mniejsze fragmenty w formie płytek elewacyjnych oraz narożników. Każdy element zachowuje naturalny charakter wiekowej cegły, z widocznymi śladami upływu czasu, co pozwala uzyskać autentyczny efekt aranżacyjny zarówno we wnętrzach, jak i na elewacjach. Zróżnicowana kolorystyka i faktura poszczególnych fragmentów nadają całości niepowtarzalny, rustykalny wygląd.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

- Rodzaj wyrobu: cegła rozbiórkowa cięta – płytki i narożniki

- Norma odniesienia: EN 771-1:2011+A1:2015

- Wymiary (przedział):

- płytka: długość 200–280 mm, szerokość 60–65 mm, wysokość 16–25 mm

- narożnik: krótsze i dłuższe lico odpowiadające wymiarom płytki podstawowej

- Gęstość brutto w stanie suchym: ≤ 1100 kg/m³

- Reakcja na ogień: Euroklasa A1

- Współczynnik przewodności cieplnej λ10,dry:

przy P=50% → 0,23 W/(m·K)

przy P=90% → 0,30 W/(m·K)

- Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ: 5/10

- Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5,0 N/mm²

- Wytrzymałość na zginanie: ≥ 2,2 N/mm²

- Kolory i odcienie: naturalne, zróżnicowane (charakterystyczne dla cegły rozbiórkowej)

- Opakowanie: kartony jednostkowe / palety

PAKOWANIE

- ZASTOSOWANIE		 						No3

- dekoracja ścian wewnętrznych i zewnętrznych,

- renowacja budynków w stylu industrialnym i rustykalnym,

- aranżacje wnętrz mieszkalnych, komercyjnych i usługowych,

- elementy elewacyjne nadające charakter zabytkowej cegły,

- narożniki umożliwiające naturalne wykończenie krawędzi ścian i elewacji.

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						No4

- naturalna powierzchnia i kolorystyka,

- unikalna faktura każdej płytki i narożnika,

- odporność na warunki atmosferyczne,

- wysoka wytrzymałość mechaniczna,

- produkt ekologiczny – pozyskiwany z recyklingu cegły,

- zgodny z normą EN 771-1:2011+A1:2015.

- ZABUDOWA I MONTAŻ	 					No5

przygotowanie powierzchni / przygotowanie produktu / instrukcja montażu / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia powinna być czysta, stabilna, wolna od kurzu, tłuszczu i substancji zmniejszających przyczepność.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Płytki należy rozpakować i ułożyć „na sucho”, mieszając elementy z różnych opakowań w celu uzyskania naturalnego efektu..

MONTAŻ

Do mocowania należy stosować elastyczne i mrozoodporne zaprawy klejowe przeznaczone do okładzin ściennych. Klej nanosić pacą zębatą, elementy dociskać równomiernie. Fugowanie wykonać przy użyciu zapraw fugowych dedykowanych do cegły i kamienia.

Prace prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- poziomica, ołówek, miara,

- paca zębata i gumowa,

- mieszadło wolnoobrotowe, wiadro,

- narzędzia do cięcia (tarcza diamentowa),

- rękawice ochronne.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Produkt należy przechowywać na paletach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

- Chronić przed wilgocią i zabrudzeniem.

- Transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed przesunięciem i wpływem warunków atmosferycznych.

- Minimalna temperatura przechowywania: +5°C.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

- Do czyszczenia używać szczotki z miękkim włosiem lub wilgotnej gąbki.

- Unikać agresywnych detergentów i myjek wysokociśnieniowych.

- Powierzchnie zewnętrzne zaleca się okresowo impregnować preparatami hydrofobowymi w celu zwiększenia odporności na zabrudzenia i wilgoć.