LAMEL ELEWACYJNY

E-LAMEL

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 PARAMETRY TECHNICZNE

No5 SPOSÓB UŻYCIA

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

E-LAMEL to elastyczna okładzina elewacyjna w formie lameli imitującej naturalne drewno. Produkt powstaje na bazie kopolimeru akrylowego z dodatkiem kruszyw mineralnych i środków pomocniczych. Łączy estetykę drewna z funkcjonalnością lekkiej, elastycznej okładziny, odpornej na warunki atmosferyczne.

Zalety:

- naturalny wygląd drewna,

- elastyczność i lekkość,

- możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz,

- dopasowuje się do kształtów podłoża (także nieregularnych),

- łatwość montażu,

- materiał ekologiczny i przyjazny środowisku,

- odporność na wilgoć, UV i uderzenia,

- samooczyszczanie pod wpływem opadów.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

- Typ produktu: lamel elewacyjny elastyczny

- Materiał: kopolimer akrylowy + kruszywa mineralne + dodatki

- Materiał główny: akryl

- Kod PKWiU: 23.61.11.2

- Kolorystyka: różne wzory drewnopodobne (np. jasny dąb, winchester, złoty dąb, antracyt)

- Wymiary lameli: 195 × 6 cm (0,12 m²) – format listwowy

- Waga: 1 lamela ≈ 0,3 kg

- Zużycie kleju: 1,8–2,3 kg/m²

- Temperatura stosowania: +5°C do +25°C

- Możliwość docięcia: tak

- Miejsce użytkowania: wewnątrz / na zewnątrz

- Opakowanie jednostkowe: 2 szt. lameli + 25 ml bejcy dopasowanej kolorystycznie

- ZASTOSOWANIE		 						No3

- dekoracyjne wykończenie ścian wewnętrznych i elewacyjnych,

- możliwość stosowania na dociepleniach, tynkach mineralnych, betonie, płytach budowlanych,

- aranżacje w stylu nowoczesnym i rustykalnym,

- wykończenie ścian w formie pionowych lub poziomych pasów imitujących naturalne listwy drewniane,

- montaż także na powierzchniach nieregularnych dzięki elastyczności produktu.

- PARAMETRY TECHNICZNE						No4

- Wymiary lameli: 1950 × 60 mm

- Powierzchnia 1 sztuki: 0,12 m²

- Gęstość: lekki materiał kompozytowy (ok. 2,5 kg/m² po montażu z klejem)

- Reakcja na ogień: materiał niepalny

- Wytrzymałość mechaniczna: odporność na uderzenia i uszkodzenia

- Właściwości dodatkowe: odporność na UV, samooczyszczanie, wysoka trwałość

- MONTAŻ				 					No5

przygotowanie powierzchni / nakładanie / wydajność/ potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być czyste, suche, równe i stabilne. Usunąć pył, brud, tłuszcze oraz luźne warstwy.

NAKŁADANIE

- Przed montażem rozpakować lamele i ułożyć „na sucho”, mieszając elementy z różnych opakowań, aby uzyskać naturalny efekt.

- Klej nakładać pacą zębatą (4 mm), prostopadle do lameli.

- Lamele dociskać równomiernie wałkiem, zaczynając od środka powierzchni.

- Nadmiar kleju usuwać, braki uzupełniać.

- Po wyschnięciu kleju zaleca się impregnację preparatem hydro- i oleofobowym.

WYDAJNOŚĆ

- 1 sztuka = 0,12 m²

- Klej: 1,8–2,3 kg/m

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe,

- miara, kątownik, ołówek, nóż do cięcia,

- papier ścierny (60–80),

- kielnia, paca zębata (4 mm),

- wałek gumowy, gąbka, pędzel.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Produkt pakowany po 2 szt. lameli w opakowaniu wraz z 25 ml bejcy dopasowanej kolorystycznie.

- Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed wilgocią, mrozem i promieniowaniem UV.

- Transportować w oryginalnych opakowaniach, w pozycji poziomej, zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

- Do czyszczenia używać miękkiej szczotki, wilgotnej ściereczki lub gąbki.

- Unikać agresywnych detergentów, wybielaczy i środków ściernych.

- Zaleca się okresowe mycie wodą z dodatkiem łagodnych środków czyszczących.

- W przypadku powierzchni zewnętrznych zaleca się regularne impregnowanie dedykowanymi preparatami ochronnymi w celu przedłużenia trwałości i odporności na zabrudzenia..