KAMIEŃ DEKORACYJNY

ELBRUS

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

No5 ZABUDOWA I MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

Seria ELBRUS to betonowe płytki elewacyjne o strukturze inspirowanej naturalnym łupkiem kamiennym.

Produkty przeznaczone są do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Dostępne warianty kolorystyczne:

- ELBRUS 1 – odcień ciemny, grafitowy,

- ELBRUS 2 – odcień jasny, beżowo-szary,

- ELBRUS 3 – odcień piaskowy,

- ELBRUS 4 – odcień kremowo-biały.

Każdy wariant występuje w formie płytki podstawowej oraz narożnika.

Płytki charakteryzują się wysoką trwałością, mrozoodpornością i naturalnym efektem kamienia, stanowiąc doskonały wybór dla nowoczesnych i klasycznych aranżacji.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

| Parametr | ELBRUS 1–4 płytka | ELBRUS 1–4 narożnik |
| --- | --- | --- |
| Typ produktu | Betonowa płytka elewacyjna malowana | Betonowy narożnik elewacyjny malowany |
| Wymiary płytki | 37,5 × 12,5 × 2 cm | 26,3 / 18,5 × 12,5 cm oraz 15 / 7,5 × 12,5 cm |
| Powierzchnia 1 opakowania / narożnika | 0,42 m² | 1,13 mb |
| Ilość w opakowaniu | 9 szt. | 9 kpl |
| Waga opakowania | 9,6 kg | 9,6 kg |
| Materiał | Beton z pigmentami barwiącymi, powierzchniowo malowany | Beton z pigmentami barwiącymi, powierzchniowo malowany |

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

| 5902409742442 | Elbrus EB1 narożnik 1,13 MB |
| --- | --- |
| 5902409742466 | Elbrus EB2 narożnik 1,13 M B |
| 5902409749359 | ELBRUS 3 narożnik 1,13 mb |
| 5902409749366 | ELBRUS 4 narożnik 1,13 mb |
| 5902409742435 | Elbrus EB1 płytka 0,42 m2 |
| 5902409742459 | Elbrus EB2 płytka 0,42M2 |
| 5902409748802 | ELBRUS 3 płytka 0,42 m2 |
| 5902409748819 | ELBRUS 4 płytka 0,42 m2 |

Rysunek 21 ELBRUS 2

Rysune1 2ELBRUS 1

Rysunek 4 ELBRUS 4

Rysunek 3ELBRUS 3

- ZASTOSOWANIE								No3

Betonowa elewacyjna okładzina ścienna imitująca naturalny kamień przeznaczona  jest do dekorowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						No4

- Wytrzymałość na ściskanie: ≥ LC25/28

- Reakcja na ogień: Euroklasa A1

- Tolerancja wymiarowa: Klasa A

- Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ10,dry:

P=50% – 1,08 W/(m*K)

P=90% – 1,19 W/(m*K)

- Nasiąkliwość: ≤ 6%

- Trwałość: odporne w normalnych warunkach użytkowania

Szczegółowe informacje dotyczące zgodności wyrobu znajdują się w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU nr 1/2022-MAX-STONE::) dostępnych na stronie producenta lub na żądanie.

- ZABUDOWA I MONTAŻ	 					No5

przygotowanie powierzchni / przygotowanie produktu / montaż / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być czyste, suche, równe i nośne. Usunąć zabrudzenia, kurz, tłuszcz oraz luźne fragmenty starych powłok. W razie potrzeby zagruntować powierzchnię.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Płytki wyjąć z opakowania i ułożyć „na sucho”, aby wymieszać elementy z kilku paczek i uzyskać naturalny efekt.

MONTAŻ

- Zaplanować układ płytek na ścianie.

- Tylną stronę płytki oczyścić szczotką drucianą.

- Stosować elastyczny, mrozoodporny klej do płytek betonowych.

- Klej nanosić pacą zębatą, dokładnie na podłoże, a w razie potrzeby również na spód płytki.

- Płytki układać z przesunięciem, dociskać równomiernie.

- Cięcia wykonywać narzędziami z tarczą diamentową.

- Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- miara, ołówek, poziomica,

- paca zębata, kielnia,

- tarcza diamentowa,

- rękawice ochronne.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Składować na paletach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

- Chronić przed wilgocią i zabrudzeniem.

- Transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone folią.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

- Powierzchnię czyścić miękką szczotką lub wilgotną gąbką.

- Nie stosować agresywnych detergentów ani środków ściernych.

- W przypadku zabrudzeń używać łagodnych środków myjących.

- Zaleca się okresową impregnację dla ochrony koloru i ułatwienia czyszczenia.