KLEJ

KLEJ FORTE-GLUO

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

No5 SPOSÓB UŻYCIA

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

FORTE GLUO to profesjonalny, elastyczny klej budowlany MSP o bardzo wysokiej przyczepności, przeznaczony do zastosowań konstrukcyjnych i montażowych. Produkt nadaje się zarówno do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków..

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

FORTE GLUO to profesjonalny, jednoskładnikowy klej montażowy na bazie polimerów MSP (Modified Silane Polymer), o wysokiej elastyczności i przyczepności początkowej. Produkt przeznaczony jest do zastosowań budowlanych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Charakteryzuje się:

- doskonałą przyczepnością do wielu podłoży (drewno, beton, kamień, metal, gips, ceramika, tworzywa sztuczne – z wyłączeniem PE, PP i PTFE),

- odpornością na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV,

- trwałą elastycznością w zakresie temperatur od –40°C do +100°C,

- dobrą odpornością na wilgoć, mróz i działanie grzybów,

- możliwością stosowania na lekko wilgotnych podłożach,

- bezrozpuszczalnikową, bezpieczną formułą – nie zawiera izocyjanianów i silikonów.

PAKOWANIE

Opakowania: kartusze 290 ml.

- ZASTOSOWANIE		 						No3

FORTE GLUO przeznaczony jest do klejenia:

- płyt gipsowych, cementowych i dekoracyjnych,

- paneli ściennych, sufitowych i izolacyjnych (wełna mineralna, pianka PUR, PS),

- listew przypodłogowych i elementów wykończeniowych,

- kamienia naturalnego, betonu, drewna, metali, luster i ram,

- elementów dachowych i elewacyjnych.

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						No4

- Kolor: biały (RAL 9001)

- Podstawowy materiał: MSP (Modified Silane Polymer)

- Stan skupienia: pasta / masa ciekła

- Ciężar właściwy: ok. 1,58 g/cm³ (DIN/ISO 1183-1)

- Zawartość części stałych: ok. 45% ±1%

- Odporność temperaturowa: od –40°C do +100°C

- Odporność na wilgoć i mróz: bardzo dobra

- Odporność chemiczna: odporny na warunki atmosferyczne, UV, krótkie działanie rozcieńczonych kwasów, zasad i soli

- Odporność na pleśń: bardzo dobra

- Wydłużenie przy zerwaniu: ok. 330%

- Twardość: ok. 60° Shore A

- Czas tworzenia naskórka: ok. 10 minut (20°C)

- Czas nieklejący: ok. 4 godziny

- Utwardzanie: ok. 2–3 mm/24h

- Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 2,2 N/mm²

- Wytrzymałość wewnętrzna (bezpośrednio): ok. 0,01 N/mm²

- SPOSÓB UŻYCIA	 							No5

przygotowanie podłoża / nakładanie / wydajność / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoże musi być czyste, suche, odkurzone i odtłuszczone.

- Może być lekko wilgotne, ale nie mokre.

- W przypadku bardzo porowatych powierzchni zaleca się zastosowanie gruntu.

- Nie stosować na podłożach z PE, PP i PTFE (Teflon).

NAKŁADANIE

- Produkt dostarczany jest w formie gotowej do użycia.

- Klej nakładać paskami, punktowo lub na całej powierzchni.

- Łączone elementy należy przycisnąć w ciągu kilku minut od aplikacji.

- Cięższe elementy należy podeprzeć na czas wiązania.

WYDAJNOŚĆ

- kartusz 290 ml wystarcza średnio na 1,5–2,5 m², w zależności od podłoża i metody aplikacji.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- pistolet do kartuszy,

- szpachelka, paca zębata.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

- Zalecana temperatura składowania: +5°C do +25°C.

- Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

- Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

- Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie (ADR, IMDG, IATA).