KLEJ

KLEJOFUGA TECHNISTOR

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

No5 SPOSÓB UŻYCIA

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 BEZPIECZEŃSTWO

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

KLEJOFUGA to elastyczna zaprawa klejowo-fugowa, dostępna w dwóch wariantach kolorystycznych: szarym i antracytowym. Łączy funkcję kleju i fugi – umożliwia szybki i wygodny montaż oraz spoinowanie płytek dekoracyjnych i elewacyjnych.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

- Rodzaj produktu: zaprawa klejowo-fugowa

- Baza: cement, kruszywa mineralne, dodatki modyfikujące

- Postać: sucha mieszanka do rozrobienia z wodą

- Kolory: szary, antracyt

- Przeznaczenie: wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

- Opakowania: wiaderko 8 kg

PAKOWANIE

Opakowanie 8 kg

- ZASTOSOWANIE		 						No3

- do klejenia i fugowania płytek elewacyjnych betonowych i gipsowych,

- do spoin o szerokości od 6 do 20 mm,

- na elewacje, cokoły, ściany wewnętrzne i zewnętrzne,

- do pomieszczeń suchych i wilgotnych,

- odporna na mróz i wilgoć, przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych.

- WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE						No4

- Uziarnienie: do 0,8 mm

- Proporcje mieszania: 4,5–5,0 l wody na 25 kg mieszanki

- Czas przydatności po zarobieniu: ok. 2 h

- Czas korygowalności: do 10 minut

- Temperatura stosowania: +5°C do +25°C

- Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): ≥ 10 MPa

- Przyczepność do betonu (28 dni): ≥ 0,5 MPa

- Mrozoodporność: ≥ 50 cykli

- Wodochłonność: < 6%

- Klasa zaprawy wg PN-EN 13888: CG2 WA

- SPOSÓB UŻYCIA	 							No5

przygotowanie podłoża / nakładanie / wydajność / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia powinna być nośna, czysta i wolna od zanieczyszczeń. Podłoża chłonne należy lekko zwilżyć wodą.

NAKŁADANIE

Suchą mieszankę wsypać do wody i wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Po 5 minutach ponownie wymieszać. Nakładać pacą zębatą (klejenie) lub gumową pacą (fugowanie). Spoiny wygładzić i zmyć gąbką po wstępnym związaniu zaprawy.

WYDAJNOŚĆ

- przy klejeniu: ok. 3–5 kg/m²,

- przy fugowaniu: ok. 0,5–1,0 kg/m² (w zależności od formatu płytek i szerokości spoin).

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- mieszadło wolnoobrotowe, wiadro,

- paca zębata, paca gumowa,

- gąbka i szpachelka pomocnicza.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w oryginalnych workach papierowych.

- Chronić przed zawilgoceniem.

- Temperatura składowania: +5°C do +25°C.

- Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

- Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie ADR/IMDG/IATA.

- BEZPIECZEŃSTWO 								No7

- Produkt zawiera cement – w kontakcie z wodą działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

- Może powodować reakcje alergiczne (zawartość chromianów).

- Stosować rękawice, okulary ochronne i odzież roboczą.

- Chronić przed dziećmi.

- W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem