LAKIER

LAKIER DO DESKI ELASTYCZNEJ

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 PARAMETRY TECHNICZNE

No5 SPOSÓB UŻYCIA

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 BEZPIECZEŃSTWO

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

Akrylowy lakier przeznaczony do ostatecznego zabezpieczania deski elastycznej Max-Stone. Tworzy bezbarwną powłokę ochronną, która ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości, zwiększa odporność na ścieranie na mokro oraz zabezpiecza przed zabrudzeniami.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

- Rodzaj: wodny lakier akrylowy

- Postać: ciecz gotowa do użycia

- Kolor: bezbarwny (mat/półmat)

- Skład: wodna dyspersja polimeru akrylowego, dodatki uszlachetniające

- Gęstość: ok. 1,0 g/cm³

- pH: 7 – 9

- Opakowanie: 1 L

- PN-EN 13300:2002

PAKOWANIE

Opakowanie 1L

- ZASTOSOWANIE		 						No3

- zabezpieczanie deski elastycznej na elewacjach i wewnątrz pomieszczeń,

- ochrona przed wilgocią, zabrudzeniami i ścieraniem,

- poprawa trwałości i łatwości czyszczenia powierzchni..

- PARAMETRY TECHNICZNE						No4

- Temperatura stosowania: +5°C do +25°C

- Zużycie orientacyjne: ok. 0,10 kg/m²

- Czas schnięcia: ok. 4–6 godzin przy +20°C i wilgotności 55%

- Liczba warstw: 2 (aplikacja dwukrotna)

- Reakcja na ogień: produkt niepalny w stanie ciekłym

- SPOSÓB UŻYCIA	 							No5

przygotowanie podłoża / nakładanie / wydajność / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, równe, nośne, odtłuszczone i zwarte. Należy usunąć luźne zanieczyszczenia, kredowe warstwy umyć, a powłoki olejne lub lakiernicze przeszlifować i oczyścić.

NAKŁADANIE

- Należy nanosić dwukrotnie z zachowaniem minimum 6 godzin odstępu.

- Do aplikacji używać wałka, pędzla lub metody natryskowej.

- Stosować w temperaturze od +5°C.

WYDAJNOŚĆ

Średnio 1 L wystarcza na ok. 10 m² powierzchni przy jednej warstwie.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- wałek, pędzel, szczotka,

- agregat natryskowy,

- wiadro/mieszadło do wymieszania produktu.

Uwagi dodatkowe

Po zakończeniu pracy narzędzia należy niezwłocznie umyć czystą wodą.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

- Chronić przed przemrożeniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

- Nie zostawiać otwartych pojemników.

- Okres trwałości: do daty wskazanej na opakowaniu.

- Produkt, który uległ przemrożeniu, nie nadaje się do ponownego użycia.

- Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

- BEZPIECZEŃSTWO

- Chronić przed dziećmi.

- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

- W przypadku kontaktu z oczami – natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.

- W przypadku połknięcia – niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać etykietę/opakowanie.

- Podczas pracy stosować rękawice ochronne.