GRUNT

MAX-GRUNT

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 PARAMETRY TECHNICZNE

No5 SPOSÓB UŻYCIA

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 BEZPIECZEŃSTWO

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

MAX-GRUNT to wodna dyspersja akrylowa przeznaczona do gruntowania powierzchni budowlanych. Produkt wzmacnia i stabilizuje podłoże, poprawia przyczepność kolejnych warstw, zmniejsza chłonność oraz zabezpiecza powierzchnię przed pyleniem. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

- Rodzaj: wodny preparat gruntujący na bazie dyspersji akrylowej

- Postać: płyn, barwa biaława, po wyschnięciu przezroczysty

- Skład: dyspersja akrylowa, wypełniacze, dodatki pomocnicze, woda

- pH: 7 – 8

- Gęstość: 1,0 – 1,2 g/cm³ (20°C)

- Lepkość: 15 – 20 mPas (20°C)

- Zawartość substancji stałych: ok. 5%

- VOC: < 30 g/l (zgodnie z 2004/42/WE)

- Opakowania: kanistry 5 L

PAKOWANIE

Opakowanie 5L

- ZASTOSOWANIE		 						No3

- do gruntowania chłonnych i pylących podłoży mineralnych, takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty g-k, bloczki gipsowe,

- do stosowania przed nakładaniem tynków, gładzi, zapraw klejowych, farb i powłok dekoracyjnych,

- wewnątrz i na zewnątrz budynków.

- PARAMETRY TECHNICZNE						No4

- Temperatura stosowania: +5°C do +25°C

- Czas schnięcia: ok. 2–4 h (w zależności od chłonności i warunków otoczenia)

- Przydatność do użycia po rozcieńczeniu: do 24 h

- Odporność na warunki atmosferyczne: dobra po całkowitym wyschnięciu

- Reakcja na ogień: produkt niepalny

- SPOSÓB UŻYCIA	 							No5

przygotowanie podłoża / nakładanie / wydajność / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche, nośne, wolne od kurzu, tłuszczu i wykwitów. Z powierzchni należy usunąć luźne elementy, resztki farb i powłok.

NAKŁADANIE

MAX-GRUNT jest produktem gotowym do użycia. W przypadku bardzo chłonnych podłoży może być rozcieńczony wodą w proporcji 1:1. Preparat nanosić równomiernie pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. Nie dopuścić do powstawania kałuż.

WYDAJNOŚĆ

Średnio 0,05–0,20 l/m² w zależności od chłonności podłoża.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- wałek, pędzel lub agregat natryskowy,

- wiadro/mieszadło do ewentualnego rozcieńczenia.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temp. +5°C do +25°C.

- Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą i bezpośrednim nasłonecznieniem.

- Dostępne opakowanie: 5 L.

- Minimalna trwałość: patrz data na opakowaniu.

- Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie ADR/IMDG/IATA.

- BEZPIECZEŃSTWO

- Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z CLP.

- Zawiera 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on (<0,0015%), który może powodować reakcje alergiczne skóry (EUH208).

- Podczas pracy stosować podstawowe zasady BHP przy obchodzeniu się z chemikaliami.

- Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu natychmiast przemyć dużą ilością wody.

- Chronić przed dziećmi.