KAMIEŃ DEKORACYJNY

OLDE BRICK

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

No5 ZABUDOWA I MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

Betonowa płytka dekoracyjna o strukturze klasycznej cegły rozbiórkowej, przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Powierzchnia płytek jest barwiona i malowana, co nadaje jej autentyczny wygląd starej cegły. Ręczne wykończenie każdej płytki sprawia, że produkt cechuje się unikatowym charakterem.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

| Parametr | OLDE BRICK 1 / 2 / 3 – Płytka |
| --- | --- |
| Typ produktu | Betonowa płytka elewacyjna, malowana |
| Wymiary elementu | 25 × 6,5 × 1,6 cm |
| Powierzchnia opakowania – bez fugi | 0,34 m² |
| Powierzchnia opakowania – z fugą | 0,44 m² |
| Ilość w opakowaniu | 21 szt. |
| Waga opakowania | 10 kg |
| Materiał | Beton pigmentowany, powierzchniowo malowany |

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

| 5902409740790 | OLDE BRICK 1 0,34/0,44m2 |
| --- | --- |
| 5902409740820 | Olde Brick 2 0,34/0,44 m2 |
| 5902409745078 | Olde Brick 3 0,34/0,44 m2 |

Rysunek 3 OLDE BRICK 3

Rysunek 2 OLDE BRICK 2

Rysunek 1 OLDE BRICK 1

ZASTOSOWANIE								No3

Betonowa elewacyjna okładzina ścienna imitująca naturalny kamień przeznaczona  jest do dekorowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						No4

- Wytrzymałość na ściskanie: ≥ LC25/28

- Reakcja na ogień: Euroklasa A1

- Tolerancja wymiarowa: Klasa A

- Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ10,dry:

P=50% – 1,08 W/(m*K)

P=90% – 1,19 W/(m*K)

- Nasiąkliwość: ≤ 6%

- Trwałość: odporne w normalnych warunkach użytkowania

Szczegółowe informacje dotyczące zgodności wyrobu znajdują się w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU nr 1/2022-MAX-STONE::) dostępnych na stronie producenta lub na żądanie.

- ZABUDOWA I MONTAŻ	 					No5

przygotowanie powierzchni / przygotowanie produktu / montaż / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być czyste, suche, równe i nośne. Usunąć zabrudzenia, kurz, tłuszcz oraz luźne fragmenty starych powłok. W razie potrzeby zagruntować powierzchnię.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Płytki wyjąć z opakowania i ułożyć „na sucho”, aby wymieszać elementy z kilku paczek i uzyskać naturalny efekt.

MONTAŻ

- Rozplanować ułożenie płytek i narożników.

- Tylną stronę płytek oczyścić szczotką drucianą.

- Stosować elastyczny, mrozoodporny klej do płytek betonowych (MAXGLUE lub równoważny).

- Klej nanosić pacą zębatą, równomiernie na podłoże.

- Układać płytki z przesunięciem ok. ½ długości elementu.

- Dociskać równomiernie, usuwać nadmiar kleju.

- Cięcia wykonywać narzędziami z tarczą diamentową.

- Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C.

- Po wyschnięciu kleju zaleca się impregnację preparatem MAX-ME.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- miara, ołówek, poziomica,

- paca zębata, kielnia,

- tarcza diamentowa,

- rękawice ochronne.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Składować na paletach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

- Chronić przed wilgocią i zabrudzeniem.

- Transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone folią.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

- Powierzchnię czyścić miękką szczotką lub wilgotną gąbką.

- Nie stosować agresywnych detergentów ani środków ściernych.

- W przypadku zabrudzeń używać łagodnych środków myjących.

- Zaleca się okresową impregnację dla ochrony koloru i ułatwienia czyszczenia.