KAMIEŃ DEKORACYJNY

OLIMPIA

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

No5 ZABUDOWA I MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

Betonowy kamień dekoracyjny o strukturze warstwowego łupka. Przeznaczony do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

Warianty kolorystyczne: Olimpia 1, Olimpia 2, Olimpia 4, Olimpia 5, Olimpia Mat.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

| Parametr | OLIMPIA 1 / 2 / 4 / 5 / MAT – Płytka | OLIMPIA 1 / 2 / 4 / 5 / MAT – Narożnik |
| --- | --- | --- |
| Typ produktu | Betonowa płytka elewacyjna malowana | Betonowy narożnik elewacyjny malowany |
| Wymiary | 35 × 10 × 2,2 cm 25 x 10 x 2,2 cm | 35 × 10 × 2,2 cm (zestaw narożny) |
| Powierzchnia / długość opakowania | 0,47 m² | 1,3 mb |
| Ilość w opakowaniu | — | — |
| Waga opakowania | 12 kg | 12 kg |
| Materiał | Beton z pigmentami barwiącymi, powierzchniowo malowany | Beton z pigmentami barwiącymi, powierzchniowo malowany |

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

| 5903111059491 | Olimpia OL1 narożnik 1,30mb |
| --- | --- |
| 5903111059293 | Olimpia OL2 narożnik 1,30mb |
| 5903111051006 | Olimpia OL4 narożnik 1,30mb |
| 5902409749335 | Olimpia 5 MAT narożnik 1,3 mb |
| 5906067216260 | Olimpia MAT narożnik 1,3 mb EKOKOMPLEKS |
| 5903111059507 | Olimpia OL1 płytka 0,47m2 |
| 5903111059286 | Olimpia OL2 płytka 0,47m2 |
| 5904067548848 | Olimpia OL4 płytka 0,47M2 EKOKOMPLEKS |
| 5903111059996 | Olimpia OL4 płytka 0,47M2 |
| 5902409748918 | Olimpia 5 MAT płytka 0,47m2 |
| 5904067548855 | Olimpia MAT płytka 0,47m2 EKOKOMPLEKS |

Rysunek 3 OLIMPIA MAT

Rysunek 2 OLIMPIA 2

Rysunek 1 OLIMPIA 1

Rysunek 5 OLIMPIA 5

Rysunek 4 OLIMPIA 4

- ZASTOSOWANIE								No3

Betonowa elewacyjna okładzina ścienna imitująca naturalny kamień przeznaczona  jest do dekorowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						No4

- Wytrzymałość na ściskanie: ≥ LC25/28

- Reakcja na ogień: Euroklasa A1

- Tolerancja wymiarowa: Klasa A

- Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ10,dry:

P=50% – 1,08 W/(m*K)
P=90% – 1,19 W/(m*K)

- Nasiąkliwość: ≤ 6%

- Trwałość: odporne w normalnych warunkach użytkowania

Szczegółowe informacje dotyczące zgodności wyrobu znajdują się w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU nr 1/2022-MAX-STONE) dostępnych na stronie producenta lub na żądanie.

- ZABUDOWA I MONTAŻ	 					No5

przygotowanie powierzchni / przygotowanie produktu / montaż / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być czyste, suche, równe i nośne. Usunąć zabrudzenia, kurz, tłuszcz oraz luźne fragmenty starych powłok. W razie potrzeby zagruntować powierzchnię.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Płytki wyjąć z opakowania i ułożyć „na sucho”, aby wymieszać elementy z kilku paczek i uzyskać naturalny efekt.

MONTAŻ

- Rozplanować ułożenie płytek i narożników.

- Tylną stronę płytek oczyścić szczotką drucianą.

- Stosować elastyczny, mrozoodporny klej do płytek betonowych (MAXGLUE lub równoważny).

- Klej nanosić pacą zębatą, równomiernie na podłoże.

- Układać płytki z przesunięciem ok. ½ długości elementu.

- Dociskać równomiernie, usuwać nadmiar kleju.

- Cięcia wykonywać narzędziami z tarczą diamentową.

- Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C.

- Po wyschnięciu kleju zaleca się impregnację preparatem MAX-ME.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- miara, ołówek, poziomica,

- paca zębata, kielnia,

- tarcza diamentowa,

- rękawice ochronne.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Składować na paletach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

- Chronić przed wilgocią i zabrudzeniem.

- Transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone folią.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

- Powierzchnię czyścić miękką szczotką lub wilgotną gąbką.

- Nie stosować agresywnych detergentów ani środków ściernych.

- W przypadku zabrudzeń używać łagodnych środków myjących.

- Zaleca się okresową impregnację dla ochrony koloru i ułatwienia czyszczenia.