KAMIEŃ DEKORACYJNY

TOPAZ

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

No5 ZABUDOWA I MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

Betonowa płytka dekoracyjna o drobnej strukturze łupka, przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Warianty kolorystyczne:

TOPAZ 1 – ceglasty (czerwony)
TOPAZ 2 – grafitowy (ciemnoszary)
TOPAZ LONDON – beżowo-piaskowy (ciepłe tony)

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

| Parametr | TOPAZ 1 / TOPAZ 2 / TOPAZ LONDON – Płytka | TOPAZ 1 – Narożnik |
| --- | --- | --- |
| Typ produktu | Betonowa płytka elewacyjna malowana | Betonowy narożnik elewacyjny malowany |
| Wymiary | 22,8 × 7,3 × 2 cm | zestaw narożny odpowiadający 0,88 mb |
| Powierzchnia / długość opakowania | 0,43 m² | 0,88 mb |
| Ilość w opakowaniu | 26 szt. | 12 kpl. |
| Waga opakowania | 14,6 kg | 9,6 kg |
| Materiał | Beton z pigmentami barwiącymi, malowany | Beton z pigmentami barwiącymi, malowany |
| Opakowanie | karton | karton |

DOSTĘPNE WERSJE KOLORYSTYCZNE

| 5903111059156 | TOPAZ TP 1 narożnik 0,88 mb |
| --- | --- |
| 5902409742565 | TOPAZ TP 1 płytka betonowa 0,43 m2 |
| 5902409742572 | TOPAZ TP2 płytka betonowa 0,43 M2 |
| 5907541340877 | TOPAZ LONDON płytka betonowa 0,43 M2 |

Rysunek 1 TOPAZ 1

Rysunek 2 TOPAZ 2

Rysunek 3 TOPAZ LONDON

- ZASTOSOWANIE								No3

Betonowa elewacyjna okładzina ścienna imitująca naturalny kamień przeznaczona  jest do dekorowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku.

- WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						No4

- Wytrzymałość na ściskanie: ≥ LC25/28

- Reakcja na ogień: Euroklasa A1

- Tolerancja wymiarowa: Klasa A

- Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ10,dry:

P=50% – 1,08 W/(m*K)

P=90% – 1,19 W/(m*K)

- Nasiąkliwość: ≤ 6%

- Trwałość: odporne w normalnych warunkach użytkowania

Szczegółowe informacje dotyczące zgodności wyrobu znajdują się w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU nr 1/2022-MAX-STONE::) dostępnych na stronie producenta lub na żądanie.

- ZABUDOWA I MONTAŻ	 					No5

przygotowanie powierzchni / przygotowanie produktu / montaż / potrzebne narzędzia

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże powinno być czyste, suche, równe i nośne. Usunąć zabrudzenia, kurz, tłuszcz oraz luźne fragmenty starych powłok. W razie potrzeby zagruntować powierzchnię.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Płytki wyjąć z opakowania i ułożyć „na sucho”, aby wymieszać elementy z kilku paczek i uzyskać naturalny efekt.

MONTAŻ

- Rozplanować ułożenie płytek i narożników.

- Tylną stronę płytek oczyścić szczotką drucianą.

- Stosować elastyczny, mrozoodporny klej do płytek betonowych (MAXGLUE lub równoważny).

- Klej nanosić pacą zębatą, równomiernie na podłoże.

- Układać płytki z przesunięciem ok. ½ długości elementu.

- Dociskać równomiernie, usuwać nadmiar kleju.

- Cięcia wykonywać narzędziami z tarczą diamentową.

- Prace prowadzić w temperaturze od +10°C do +25°C.

- Po wyschnięciu kleju zaleca się impregnację preparatem MAX-ME.

POTRZEBNE NARZĘDZIA

- miara, ołówek, poziomica,

- paca zębata, kielnia,

- tarcza diamentowa,

- rękawice ochronne.

- SKŁADOWANIE I TRANSPORT						No6

- Składować na paletach, w suchych i wentylowanych pomieszczeniach.

- Chronić przed wilgocią i zabrudzeniem.

- Transportować w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone folią.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA					No7

- Powierzchnię czyścić miękką szczotką lub wilgotną gąbką.

- Nie stosować agresywnych detergentów ani środków ściernych.

- W przypadku zabrudzeń używać łagodnych środków myjących.

- Zaleca się okresową impregnację dla ochrony koloru i ułatwienia czyszczenia.